Leistungsverzeichnistexte

SOPREMA Vapro Premiumsystem						Stand November 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten Sie Leistungstexte für das SOPREMA Vapro System.

Die System-Leistungstexte stellen keine planerische Leistung dar und entbinden den 
Fachplaner, Architekten oder andere am Bau beteiligte Fachleute nicht von deren Prüfpflicht.

Für ergänzende LV-Texte und technische Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

SOPREMA GmbH

SOPREMA Vapro Flachdach-Systemaufbau, verklebt, gedämmt

01.01)  ______ m²	Reinigen des Untergrundes	                    
Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.
Herunterschaffen des zu entsorgenden
Bauschutt in Container.

01.02)  ______ m²	SOPREMA PEB Bit.Voranstrich Beton	                    
Schnelltrocknender, universell

einsetzbarer Polyelastomer-Bitumenprimer

auf der Basis von recyceltem

Polymerbitumen, Lösemitteln und

haftverbessernden Zusätzen als

Haftbrücke auf die besenreine und

trockene Stahlbetonfläche

aufbringen und ablüften lassen.

Verbrauch: ca. 0,25 kg/m².

gewähltes Fabrikat: SOPREMA PEB

01.03)    alt. m²	AQUADERE Stick Emulsions-VA Beton	              Nur EP
Gebrauchsfertige Emulsion
auf Bitumenbasis, lösemittelfrei,
als Haftbrücke auf die besenreine Stahl-
betonfläche aufbringen und ablüften
lassen.
Verbrauch: ca. 0,35 kg/m².   
gewähltes Fabrikat: AQUADERE Stick

01.04)  ______ m²	Dampfsperre SOPREMA Vapro vap kalt	                    
Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn mit

variabler Längsrandausbildung

gemäß Stoffnorm DIN EN 13970

Selbstklebende Elastomerbitumen-

Dampfsperrbahn durch Abziehen der unter-

seitigen Schutzfolien auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben kalt verkleben.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die Nahtüberlappungsbreite beträgt

8 cm, optional 13 cm.

Im Bereich von An- und Abschlüssen

vollflächig 5 cm über die Oberkante der

Wärmedämmung hochführen.

Geprüfte Wasserdichtheit:

400 kPa über 24h.

Scherwiderstand der Fügenaht: > 1000 N

-Dicke 3,0 mm

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Vlies

-Unterseite: selbstklebendes Elastomer-

bitumen mit abziehbarer Schutzfolie

-Trägereinlage:Aluminiumfolie/Glasgewebe

Untergrund:

Die Bahn kann aufgrund ihrer Ober- und

Unterseitenausstattung als temporäre

Behelfsabdichtung verwendet werden.

Fabrikat: SOPREMA Vapro vap

01.05)  ______ m²	EFYOS Blue A, in Dämmstoffkleber	                    
	Wärmedämmung aus FCKW- und HFCKW-

freiem Polyurethan-Hartschaum (PIR) nach

DIN EN 13165, mit beidseitigen Deck-

schichten aus Reinaluminium und

oberseitiger blendfreier Ausstattung,

mit Stufenfalz, im Verband in

streifenweise applizierten -

Dämmstoffkleber dicht gestoßen

verlegen.

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:

Klasse E

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dh

Druckspannung nach DIN EN 826 > 120 kPa

(bei 10% Stauchung)

Raumgewicht mind. 28 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit nach

DIN 4108-4: WLS 023

Dicke: '.........' mm

Fabrikat: EFYOS Blue A

gewählter Kleber:

EFIFOAM-Dämmstoffklebeschaum

SOPRAFOAM NEO Dämmstoffklebeschaum

MSK Dämmstoffkleber

01.06)    alt. m²	EFYOS GEFÄLLE Blue smart A	              Nur EP
in Dämmstoffkleber

Gefälle-Dämmsystem aus FCKW- und HFCKW-

freiem Polyurethan-Hartschaum (PIR) nach

DIN EN 13165 mit beidseitiger Deck-

schicht aus Reinaluminium und

oberseitiger blendfreier Ausstattung,

bestehend aus Gefälleplatten EFYOS blue smart A.

und ggf. aus Flachplatten EFYOS blue A zum

Höhenausgleich bei langen Gefällestrecken

Wärmeleitfähigkeit nach

DIN 4108-4: WLS 023

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:

Klasse E

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dh

Druckspannung nach DIN EN 826 > 120 kPa

(bei 10% Stauchung)

Raumgewicht mind. 28 kg/m³

Nach Verlegeplan im Verband dicht

gestoßen in streifenweise aufgebrachten

Dämmstoffkleber verlegen.

System ohne ebene Firstausbildung

(Nullplatten) durch Ausführung mit

EFYOS blue smart A Firstplatten.

Stehendes Wasser im Firstbereich wird

dadurch ausgeschlossen.

Format der Dämmplatten: 1200 x 1200 mm,

600 x 1200 mm.

Gefälle: 2,08 %

Mittlere Dicke: '.........' mm

Fabrikat:

EFYOS blue smart A

gewählter Kleber:

EFIFOAM-Dämmstoffklebeschaum

SOPRAFOAM NEO Dämmstoffklebeschaum

MSK Dämmstoffkleber

01.07)    alt. m²	Zulage Sonderplatten BLUE Smart A	              Nur EP
Zulage für den Einsatz von Kehl-, Grat-
und Firstplatten in einteiliger Bauweise
beim vorbeschriebenen PIR-
Gefälledachsystem
EFYOS BLUE SMART A.

01.08)  ______ m²	Unterlagsbahn SOPREMA Vapro stixx kalt	                    
Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-

Unterlagsbahn mit variabler Längsrand-

ausbildung durch Abziehen der unter-

seitigen Schutzfolien auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben kalt verkleben.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die Nahtüberlappungsbreite beträgt

8 cm, optional 13 cm.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Kunststoff-Folie

-Unterseite: kaltselbstklebendes

Elastomerbitumen mit abziehbarer

Schutzfolie

Kennzeichnung:

PYE-KTG-KSP-3,0 DU

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201

und BA PYE-KTG-KSP-3,0 nach

DIN/TS 20000-202 sowie Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

500 kPa über 24h.

Dicke: 3,0 mm

Kaltbiegeverhalten -30°C

Wärmestandfestigkeit 100°C

Maximale Zugkraft

1000 N/50 mm längs, 1000 N/50 mm quer

Dehnung 3,5% längs, 3,5% quer

Untergrund:

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro stixx

01.09)    alt. m²	Unterlagsb. SOPREMA Vapro stixx 35 kalt	              Nur EP
Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-

Unterlagsbahn mit variabler Längsrand-

ausbildung durch Abziehen der unter-

seitigen Schutzfolien auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben kalt verkleben.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die Nahtüberlappungsbreite beträgt

8 cm, optional 13 cm.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Kunststoff-Folie

-Unterseite: kaltselbstklebendes

Elastomerbitumen mit abziehbarer

Schutzfolie

Kennzeichnung:

PYE-KTG-KSP-3,5 DU

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201

und BA PYE-KTG-KSP-3,5 nach

DIN/TS 20000-202 sowie Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

500 kPa über 24h.

Dicke: 3,5 mm

Kaltbiegeverhalten -30°C

Wärmestandfestigkeit 100°C

Maximale Zugkraft

1000 N/50 mm längs, 1000 N/50 mm quer

Dehnung 3,5% längs, 3,5% quer

Untergrund:

gewähltes Fabrikat:

SOPREMA Vapro stixx 35

01.10)  ______ m²	Oberlage SOPREMA Vapro nature	                    
Variabel einsetzbare, wurzelfeste Oberlagsbahn

für hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm, vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen, Nähte und

Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Naturschiefer

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Das Auswaschverhalten der Wurzelschutz-

additive nach DIN CEN/TS 16637-2: E64d

beträgt <0,3 mg/m².

Der Grenzwert des DiBt von 47 mg/m²

wird um ein Vielfaches unterschritten.

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro nature

01.11)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro carbon	              Nur EP
Variabel einsetzbare, wurzelfeste Oberlagsbahn

für hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm, vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen, Nähte und

Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Schiefer Carbon

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Das Auswaschverhalten der Wurzelschutz-

additive nach DIN CEN/TS 16637-2: E64d

beträgt <0,3 mg/m².

Der Grenzwert des DiBt von 47 mg/m²

wird um ein Vielfaches unterschritten.

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro carbon

01.12)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro Alpino alle DN	              Nur EP
Variabel einsetzbare Oberlagsbahn für

hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen,

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Weiße Premiumbeschieferung

mit Anti-NOX-Beschichtung zur Reduktion

schädlicher Stickoxidbelastungen

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Nach europäischer Normung erfüllt die

Bahn im geprüften System die

Brandschutzbestimmungen, Broof (t1),

Prüfdachneigung 15° und 45°,

Beanspruchung von Bedachungen durch

Feuer von außen und kann bei allen

Dachneigungen zwischen 0° bis 90°

eingesetzt werden.

gewähltes Fabrikat:

SOPREMA Vapro Alpino

01.13)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro zero	              Nur EP
Variabel einsetzbare, wurzelschutzadditivfreie

Oberlagsbahn für hoch beanspruchte

Abdichtungen, mit thermischen und

mechanischen Eigenschaften weit über

der Produktnorm, wurzelfest nach

DIN EN 13 948,

vollflächig im Lagenversatz aufschweißen,

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Naturschiefer

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Wurzelfest nach DIN EN 13 948

ohne Zusatz von Wurzelschutzadditiven,

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro zero

SOPREMA Vapro Flachdach-Systemaufbau, Dampfsperre mechanisch befestigt, gedämmt

02.01)  ______ m²	Reinigen des Untergrundes	                    
Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.
Herunterschaffen des zu entsorgenden
Bauschutt in Container.

02.02)  ______ m²	Dampfsperre SOPREMA Vapro vap mechanisch

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit

variabler Längsrandausbildung

gemäß Stoffnorm DIN EN 13970.

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn durch

Abziehen der silikonisierten Randfolie

auf ebenem und trockenem Untergrund

nach Herstellerangaben mechanisch

befestigen.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die unterseitige Folie wird nicht

abgezogen und dient als Trennlage zum

Untergrund.

Die Nahtüberlappungsbreite

beträgt 13 cm.

Im Bereich von An- und Abschlüssen

vollflächig 5 cm über die Oberkante der

Wärmedämmung hochführen.

Geprüfte Wasserdichtheit:

400 kPa über 24h.

Scherwiderstand der Fügenaht: > 1000 N

-Dicke 3,0 mm

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Vlies

-Unterseite: selbstklebendes Elastomer-

bitumen mit abziehbarer Schutzfolie

-Trägereinlage:Aluminiumfolie/Glasgewebe

Untergrund:

Befestigungsart:

Befestigungselemente/Breitkopfstifte

Die Bahn kann aufgrund ihrer Ober- und

Unterseitenausstattung als temporäre

Behelfsabdichtung verwendet werden.

Fabrikat: SOPREMA Vapro vap

02.03)  ______ m²	EFYOS Blue A, in Dämmstoffkleber	                    
Wärmedämmung aus FCKW- und HFCKW-

freiem Polyurethan-Hartschaum (PIR) nach

DIN EN 13165, mit beidseitigen Deck-

schichten aus Reinaluminium und

oberseitiger blendfreier Ausstattung,

mit Stufenfalz, im Verband in

streifenweise applizierten -

Dämmstoffkleber dicht gestoßen

verlegen.

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:

Klasse E

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dh

Druckspannung nach DIN EN 826 > 120 kPa

(bei 10% Stauchung)

Raumgewicht mind. 28 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit nach

DIN 4108-4: WLS 023

Dicke: '.........' mm

Fabrikat: EFYOS Blue A

gewählter Kleber:

EFIFOAM-Dämmstoffklebeschaum

SOPRAFOAM NEO Dämmstoffklebeschaum

MSK Dämmstoffkleber

02.04)    alt. m²	EFYOS EFYOS GEFÄLLE Blue smart A	              Nur EP
in Dämmstoffkleber

Gefälle-Dämmsystem aus FCKW- und HFCKW-

freiem Polyurethan-Hartschaum (PIR) nach

DIN EN 13165 mit beidseitiger Deck-

schicht aus Reinaluminium und

oberseitiger blendfreier Ausstattung,

bestehend aus Gefälleplatten EFYOS blue smart A.

und ggf. aus Flachplatten EFYOS blue A zum

Höhenausgleich bei langen Gefällestrecken

Wärmeleitfähigkeit nach

DIN 4108-4: WLS 023

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:

Klasse E

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA dh

Druckspannung nach DIN EN 826 > 120 kPa

(bei 10% Stauchung)

Raumgewicht mind. 28 kg/m³

Nach Verlegeplan im Verband dicht

gestoßen in streifenweise aufgebrachten

Dämmstoffkleber verlegen.

System ohne ebene Firstausbildung

(Nullplatten) durch Ausführung mit

EFYOS blue smart A Firstplatten.

Stehendes Wasser im Firstbereich wird

dadurch ausgeschlossen.

Format der Dämmplatten: 1200 x 1200 mm,

600 x 1200 mm.

Gefälle: 2,08 %

Mittlere Dicke: '.........' mm

Fabrikat:

EFYOS blue smart A

gewählter Kleber:

EFIFOAM-Dämmstoffklebeschaum

SOPRAFOAM NEO Dämmstoffklebeschaum

MSK Dämmstoffkleber

02.05)    alt. m²	Zulage Sonderplatten BLUE Smart A 	              Nur EP

Zulage für den Einsatz von Kehl-, Grat-
und Firstplatten in einteiliger Bauweise
beim vorbeschriebenen PIR-
Gefälledachsystem
EFYOS BLUE SMART A.

02.06)  ______ m²	Unterlagsbahn SOPREMA Vapro stixx kalt	                    
Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-

Unterlagsbahn mit variabler Längsrand-

ausbildung durch Abziehen der unter-

seitigen Schutzfolien auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben kalt verkleben.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die Nahtüberlappungsbreite beträgt

8 cm, optional 13 cm.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Kunststoff-Folie

-Unterseite: kaltselbstklebendes

Elastomerbitumen mit abziehbarer

Schutzfolie

Kennzeichnung:

PYE-KTG-KSP-3,0 DU

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201

und BA PYE-KTG-KSP-3,0 nach

DIN/TS 20000-202 sowie Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

500 kPa über 24h.

Dicke: 3,0 mm

Kaltbiegeverhalten -30°C

Wärmestandfestigkeit 100°C

Maximale Zugkraft

1000 N/50 mm längs, 1000 N/50 mm quer

Dehnung 3,5% längs, 3,5% quer

Untergrund:

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro stixx

02.07)    alt. m²	Unterlagsb. SOPREMA Vapro stixx 35 kalt	              Nur EP
Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-

Unterlagsbahn mit variabler Längsrand-

ausbildung durch Abziehen der unter-

seitigen Schutzfolien auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben kalt verkleben.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die Nahtüberlappungsbreite beträgt

8 cm, optional 13 cm.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Kunststoff-Folie

-Unterseite: kaltselbstklebendes

Elastomerbitumen mit abziehbarer

Schutzfolie

Kennzeichnung:

PYE-KTG-KSP-3,5 DU

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201

und BA PYE-KTG-KSP-3,5 nach

DIN/TS 20000-202 sowie Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

500 kPa über 24h.

Dicke: 3,5 mm

Kaltbiegeverhalten -30°C

Wärmestandfestigkeit 100°C

Maximale Zugkraft

1000 N/50 mm längs, 1000 N/50 mm quer

Dehnung 3,5% längs, 3,5% quer

Untergrund:

gewähltes Fabrikat:

SOPREMA Vapro stixx 35

02.08)  ______ m²	Oberlage SOPREMA Vapro nature	                    
Variabel einsetzbare, wurzelfeste Oberlagsbahn

für hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm, vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen, Nähte und

Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Naturschiefer

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Das Auswaschverhalten der Wurzelschutz-

additive nach DIN CEN/TS 16637-2: E64d

beträgt <0,3 mg/m².

Der Grenzwert des DiBt von 47 mg/m²

wird um ein Vielfaches unterschritten.

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro nature

02.09)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro carbon	              Nur EP
Variabel einsetzbare, wurzelfeste Oberlagsbahn

für hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm, vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen, Nähte und

Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Schiefer Carbon

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Das Auswaschverhalten der Wurzelschutz-

additive nach DIN CEN/TS 16637-2: E64d

beträgt <0,3 mg/m².

Der Grenzwert des DiBt von 47 mg/m²

wird um ein Vielfaches unterschritten.

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro carbon

02.10)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro Alpino alle DN	              Nur EP
Variabel einsetzbare Oberlagsbahn für

hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen,

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Weiße Premiumbeschieferung

mit Anti-NOX-Beschichtung zur Reduktion

schädlicher Stickoxidbelastungen

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Nach europäischer Normung erfüllt die

Bahn im geprüften System die

Brandschutzbestimmungen, Broof (t1),

Prüfdachneigung 15° und 45°,

Beanspruchung von Bedachungen durch

Feuer von außen und kann bei allen

Dachneigungen zwischen 0° bis 90°

eingesetzt werden.

gewähltes Fabrikat:

SOPREMA Vapro Alpino

02.11)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro zero	              Nur EP
Variabel einsetzbare, wurzelschutzadditivfreie

Oberlagsbahn für hoch beanspruchte

Abdichtungen, mit thermischen und

mechanischen Eigenschaften weit über

der Produktnorm, wurzelfest nach

DIN EN 13 948,

vollflächig im Lagenversatz aufschweißen,

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Naturschiefer

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Wurzelfest nach DIN EN 13 948

ohne Zusatz von Wurzelschutzadditiven,

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro zero

SOPREMA Vapro Flachdach-Systemaufbau, verklebt, ungedämmt

03.01)  ______ m²	Reinigen des Untergrundes	                    
Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.
Herunterschaffen des zu entsorgenden
Bauschutt in Container.

03.02)  ______ m²	SOPREMA PEB Bit.Voranstrich Beton	                    
Schnelltrocknender, universell

einsetzbarer Polyelastomer-Bitumenprimer

auf der Basis von recyceltem

Polymerbitumen, Lösemitteln und

haftverbessernden Zusätzen als

Haftbrücke auf die besenreine und

trockene Stahlbetonfläche

aufbringen und ablüften lassen.

Verbrauch: ca. 0,25 kg/m².

gewähltes Fabrikat: SOPREMA PEB

03.03)    alt. m²	AQUADERE Stick Emulsions-VA Beton	              Nur EP
Gebrauchsfertige Emulsion
auf Bitumenbasis, lösemittelfrei,
als Haftbrücke auf die besenreine Stahl-
betonfläche aufbringen und ablüften
lassen.
Verbrauch: ca. 0,35 kg/m².   
gewähltes Fabrikat: AQUADERE Stick

03.04)  ______ m²	Unterlagsbahn SOPREMA Vapro stixx kalt	                    
Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-

Unterlagsbahn mit variabler Längsrand-

ausbildung durch Abziehen der unter-

seitigen Schutzfolien auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben kalt verkleben.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die Nahtüberlappungsbreite beträgt

8 cm, optional 13 cm.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Kunststoff-Folie

-Unterseite: kaltselbstklebendes

Elastomerbitumen mit abziehbarer

Schutzfolie

Kennzeichnung:

PYE-KTG-KSP-3,0 DU

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201

und BA PYE-KTG-KSP-3,0 nach

DIN/TS 20000-202 sowie Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

500 kPa über 24h.

Dicke: 3,0 mm

Kaltbiegeverhalten -30°C

Wärmestandfestigkeit 100°C

Maximale Zugkraft

1000 N/50 mm längs, 1000 N/50 mm quer

Dehnung 3,5% längs, 3,5% quer

Untergrund:

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro stixx

03.05)    alt. m²	Unterlagsb. SOPREMA Vapro stixx 35 kalt	              Nur EP
Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-

Unterlagsbahn mit variabler Längsrand-

ausbildung durch Abziehen der unter-

seitigen Schutzfolien auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben kalt verkleben.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die Nahtüberlappungsbreite beträgt

8 cm, optional 13 cm.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Kunststoff-Folie

-Unterseite: kaltselbstklebendes

Elastomerbitumen mit abziehbarer

Schutzfolie

Kennzeichnung:

PYE-KTG-KSP-3,5 DU

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201

und BA PYE-KTG-KSP-3,5 nach

DIN/TS 20000-202 sowie Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

500 kPa über 24h.

Dicke: 3,5 mm

Kaltbiegeverhalten -30°C

Wärmestandfestigkeit 100°C

Maximale Zugkraft

1000 N/50 mm längs, 1000 N/50 mm quer

Dehnung 3,5% längs, 3,5% quer

Untergrund:

gewähltes Fabrikat:

SOPREMA Vapro stixx 35

03.06)  ______ m²	Oberlage SOPREMA Vapro nature	                    
Variabel einsetzbare, wurzelfeste Oberlagsbahn

für hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm, vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen, Nähte und

Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Naturschiefer

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Das Auswaschverhalten der Wurzelschutz-

additive nach DIN CEN/TS 16637-2: E64d

beträgt <0,3 mg/m².

Der Grenzwert des DiBt von 47 mg/m²

wird um ein Vielfaches unterschritten.

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro nature

03.07)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro carbon	              Nur EP
Variabel einsetzbare, wurzelfeste Oberlagsbahn

für hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm, vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen, Nähte und

Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Schiefer Carbon

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Das Auswaschverhalten der Wurzelschutz-

additive nach DIN CEN/TS 16637-2: E64d

beträgt <0,3 mg/m².

Der Grenzwert des DiBt von 47 mg/m²

wird um ein Vielfaches unterschritten.

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro carbon

03.08)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro Alpino alle DN	              Nur EP
Variabel einsetzbare Oberlagsbahn für

hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen,

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Weiße Premiumbeschieferung

mit Anti-NOX-Beschichtung zur Reduktion

schädlicher Stickoxidbelastungen

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Nach europäischer Normung erfüllt die

Bahn im geprüften System die

Brandschutzbestimmungen, Broof (t1),

Prüfdachneigung 15° und 45°,

Beanspruchung von Bedachungen durch

Feuer von außen und kann bei allen

Dachneigungen zwischen 0° bis 90°

eingesetzt werden.

gewähltes Fabrikat:

SOPREMA Vapro Alpino

03.09)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro zero	              Nur EP
Variabel einsetzbare, wurzelschutzadditivfreie

Oberlagsbahn für hoch beanspruchte

Abdichtungen, mit thermischen und

mechanischen Eigenschaften weit über

der Produktnorm, wurzelfest nach

DIN EN 13 948,

vollflächig im Lagenversatz aufschweißen,

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Naturschiefer

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Wurzelfest nach DIN EN 13 948

ohne Zusatz von Wurzelschutzadditiven,

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro zero

SOPREMA Vapro Flachdach-Systemaufbau, mechanisch befestigt, ungedämmt

04.01)  ______ m²	Reinigen des Untergrundes	                    
Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.
Herunterschaffen des zu entsorgenden
Bauschutt in Container.

04.02)  ______ m²	Unterlagsbahn SOPREMA Vapro stixx mech.

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-

Unterlagsbahn mit variabler Längsrand-

ausbildung durch Abziehen der

silikonisierten Randfolie auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben mechanisch befestigen.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die unterseitige Folie wird nicht

abgezogen und dient als Trennlage zum

Untergrund.

Die Nahtüberlappungsbreite

beträgt 13 cm.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Kunststoff-Folie

-Unterseite: kaltselbstklebendes

Elastomerbitumen mit abziehbarer

Schutzfolie

Kennzeichnung:

PYE-KTG-KSP-3,0 DU

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201

und BA PYE-KTG-KSP-3,0 nach

DIN/TS 20000-202 sowie Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

500 kPa über 24h.

Dicke: 3,0 mm

Kaltbiegeverhalten -30°C

Wärmestandfestigkeit 100°C

Maximale Zugkraft

1000 N/50 mm längs, 1000 N/50 mm quer

Dehnung 3,5% längs, 3,5% quer

Untergrund:

Befestigungsart:

Befestigungselemente/Breitkopfstifte

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro stixx

04.03)    alt. m²	Unterlagsb. SOPREMA Vapro stixx 35 mech.	              Nur EP
Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-

Unterlagsbahn mit variabler Längsrand-

ausbildung durch Abziehen der

silikonisierten Randfolie auf ebenem und

trockenem Untergrund nach Hersteller-

angaben mechanisch befestigen.

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Die unterseitige Folie wird nicht

abgezogen und dient als Trennlage zum

Untergrund.

Die Nahtüberlappungsbreite

beträgt 13 cm.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Kunststoff-Folie

-Unterseite: kaltselbstklebendes

Elastomerbitumen mit abziehbarer

Schutzfolie

Kennzeichnung:

PYE-KTG-KSP-3,5 DU

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201

und BA PYE-KTG-KSP-3,5 nach

DIN/TS 20000-202 sowie Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969,

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

500 kPa über 24h.

Dicke: 3,5 mm

Kaltbiegeverhalten -30°C

Wärmestandfestigkeit 100°C

Maximale Zugkraft

1000 N/50 mm längs, 1000 N/50 mm quer

Dehnung 3,5% längs, 3,5% quer

Untergrund:

Befestigungsart:

Befestigungselemente/Breitkopfstifte

gewähltes Fabrikat:

SOPREMA Vapro stixx 35

04.04)  ______ m²	Oberlage SOPREMA Vapro nature	                    
Variabel einsetzbare, wurzelfeste Oberlagsbahn

für hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm, vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen, Nähte und

Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Naturschiefer

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Das Auswaschverhalten der Wurzelschutz-

additive nach DIN CEN/TS 16637-2: E64d

beträgt <0,3 mg/m².

Der Grenzwert des DiBt von 47 mg/m²

wird um ein Vielfaches unterschritten.

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro nature

04.05)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro carbon	              Nur EP
Variabel einsetzbare, wurzelfeste Oberlagsbahn

für hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm, vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen, Nähte und

Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Schiefer Carbon

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Das Auswaschverhalten der Wurzelschutz-

additive nach DIN CEN/TS 16637-2: E64d

beträgt <0,3 mg/m².

Der Grenzwert des DiBt von 47 mg/m²

wird um ein Vielfaches unterschritten.

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro carbon

04.06)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro Alpino alle DN	              Nur EP
Variabel einsetzbare Oberlagsbahn für

hoch beanspruchte Abdichtungen, mit

thermischen und mechanischen Eigenschaften

weit über der Produktnorm vollflächig im

Lagenversatz aufschweißen,

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Weiße Premiumbeschieferung

mit Anti-NOX-Beschichtung zur Reduktion

schädlicher Stickoxidbelastungen

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Nach europäischer Normung erfüllt die

Bahn im geprüften System die

Brandschutzbestimmungen, Broof (t1),

Prüfdachneigung 15° und 45°,

Beanspruchung von Bedachungen durch

Feuer von außen und kann bei allen

Dachneigungen zwischen 0° bis 90°

eingesetzt werden.

gewähltes Fabrikat:

SOPREMA Vapro Alpino

04.07)    alt. m²	Oberlage SOPREMA Vapro zero	              Nur EP
Variabel einsetzbare, wurzelschutzadditivfreie

Oberlagsbahn für hoch beanspruchte

Abdichtungen, mit thermischen und

mechanischen Eigenschaften weit über

der Produktnorm, wurzelfest nach

DIN EN 13 948,

vollflächig im Lagenversatz aufschweißen,

Nähte und Stöße dicht verschweißen.

Oberflächenausstattung:

-Oberseite: Naturschiefer

-Unterseite: Kunststoff-Folie

-Trägereinlage:

Kombinationsträger-Polyester 330 g/m²

Kennzeichnung:

PYE-KTP 330 S5 DO

nach Anwendungsnormen DIN/TS 20000-201 und

BA PYE-KTP 330 S5

nach DIN/TS 20000-202 gemäß Stoffnormen

DIN EN 13707 und DIN EN 13969.

Technische Kennwerte:

Geprüfte Wasserdichtheit:

600 kPa über 24h.

Dicke: 5,2 mm

Kaltbiegeverhalten -40°C

Wärmestandfestigkeit 150°C

Maximale Zugkraft

1800 N/50 mm längs, 1450 N/50 mm quer

Dehnung 42% längs, 42% quer

Wurzelfest nach DIN EN 13 948

ohne Zusatz von Wurzelschutzadditiven,

gewähltes Fabrikat: SOPREMA Vapro zero